## Slide 1: Presentazione di supporto per i docenti di Architettura/Ingegneria civile
Capitolo 08
Superfici di acciaio inossidabile

## Slide 2: Indice
Finiture di acciaio inossidabile
Superfici tridimensionali
Griglie in tessuto metallico
Riferimenti

## Slide 3: 1 - Finiture di acciaio inossidabile 1,2
Finiture di acciaieria
Finiture con lucidatura meccanica e finiture spazzolate
Finiture a rete
Finiture pallinate
Finiture elettrolucidate
Finiture colorate
Finiture colorate elettroliticamente
Finiture colorate elettroliticamente e a rete
Rivestimenti organici
Finiture decorative specialistiche
Sono disponibili molte finiture

## Slide 4: Finiture laminate a freddo franco acciaieria 1,3 Finiture laminate a freddo secondo EN 10088-2 ricavate dalla tabella 6 della norma, con una guida ai valori Ra tipici
Simbolo | Percorso del processo di finitura | Note | (Ra) tipico μm
2B | Laminato a freddo, trattato termicamente, decapato, sottoposto a leggera laminazione (skin pass) | La più comune finitura 'laminata a freddo' disponibile. Finitura liscia, non riflettente, buon controllo dell'opacità. Intervallo di spessore limitato dalla capacità di laminazione skin pass del produttore. | 0.1-0.5
2C | Laminato a freddo, trattato termicamente, non decalaminato | Liscio con scaglia dovuta al trattamento termico, idoneo per pezzi successivamente decalaminati e sottoposti ad ulteriore lavorazione, oppure per determinati impieghi che richiedono resistenza al calore. | -
2D | Laminato a freddo, trattato termicamente, decapato | Fogli più spessi. Levigatezza non buona come 2B, ma adeguata per la maggior parte degli obiettivi. | 0.4-1.0
2E | Laminato a freddo, trattato termicamente, decalaminato meccanicamente | Rugoso e opaco. Di norma utilizzato per acciai con scaglia molto resistente alle soluzioni di decapaggio | -
2H | Laminato a freddo, incrudito | La rilaminazione sui tipi austenitici migliora la resistenza meccanica. Levigatezza simile a 2B | -
2R | Laminato a freddo, ricotto in bianco | Finitura a "specchio" altamente riflettente, molto liscio. Fornito spesso con rivestimenti plastici per stampaggi alla pressa. Articoli fabbricati solitamente impiegati senza ulteriore finitura | .05-0.1
2Q | Laminato a freddo, incrudito e temprato, esente da scaglia | Disponibile solo sui tipi martensitici (ad es. 420). Formazione di scaglie evitata mediante trattamento termico in atmosfera protettiva o decalaminazione successiva a trattamento termico | -
Queste sono le più comuni
Maggiori informazioni su Ra: http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/RoughnessMeasurement_EN.pdf

## Slide 5: Finiture al laminatoio più comuni
 | 2B | Viene prodotta come 2D, ma una leggera laminazione finale con rulli altamente lucidati consente di ottenere una superficie liscia, poco riflettente, grigia. È la finitura superficiale più utilizzata oggi ed è la base della maggior parte di finiture lucidate e spazzolate.
 | 2D | Si ottiene con laminazione a freddo, trattamento termico e decapaggio. L'aspetto superficiale opaco e poco riflettente è adatto alle esigenze industriali e metalmeccaniche ma, dal punto di vista architettonico, è adatto per applicazioni estetiche meno critiche.
 | 2R | Mediante la ricottura in bianco in condizioni atmosferiche prive di ossigeno successivamente alla laminazione a freddo usando rulli lucidati, si ottiene una finitura altamente riflettente, in grado di riflettere immagini chiare. Questa superficie ultra liscia è meno incline a ospitare contaminanti o umidità aerotrasportati rispetto a qualsiasi altra finitura al laminatoio ed è facile da pulire.

## Slide 6: Finiture speciali 1,3 Finiture speciali secondo EN 10088-2 ricavate dalla tabella 6 della norma, con una guida ai valori Ra tipici
Simbolo | Percorso del processo di finitura | Note | (Ra) tipico μm
1G o 2G | Rettificato | Può essere basato sulla finitura '1' o '2' franco acciaieria*. Struttura superficiale unidirezionale, non molto riflettente | -
1J o 2J | Spazzolato o levigato opaco | Può essere basato sulla finitura '1' o '2' franco acciaieria*. Più liscio di "G" con struttura superficiale unidirezionale, non molto riflettente | 0.2-1.0
1K o 2K | Levigato satinato | Può essere basato sulla finitura '1' o '2' franco acciaieria*. La più liscia delle finiture speciali non riflettenti con resistenza alla corrosione adatta alla maggior parte delle applicazioni. | < 0.5
1P o 2P | Levigato brillante | Può essere basato sulla finitura '1' o '2' franco acciaieria*. Finitura riflettente lucidata meccanicamente Può essere una finitura a specchio. | < 0.1
2F | Laminato a freddo, trattato termicamente, sottoposto a successiva leggera laminazione (skin-pass) su rulli irruviditi | Superficie opaca uniforme, non riflettente, può essere basata sulla finitura 2B o 2R | -
1M o 2M | Su modello | Può essere basato sulla finitura '1' o '2' franco acciaieria*. Solo un lato con modello. Comprende lamiere "bugnate" (finitura "1" franco acciaieria) e finiture con struttura superficiale fine (finitura "2" franco acciaieria) | -
2W | Ondulato | Profilo laminato (ad es. forme trapezoidali o sinusoidali ) | -
2L | Colorato | Applicato a base di lamiera piatta (finiture 2R, 2P o 2K) o su modello (2) in una gamma di colori | -
1S o 2S | Con rivestimento superficiale | Può essere basato sulla finitura '1' o '2' franco acciaieria. Normalmente rivestito su un solo lato con un rivestimento metallico, come stagno, alluminio, titanio | -
Esiste una scelta molto ampia di finiture speciali
* Le finiture 1 sono per prodotti laminati a caldo, le finiture 2 per prodotti laminati a freddo

## Slide 7: Finiture su modello 4,5,7 Questi pochi esempi illustrano l'uso di fogli con modello su un solo lato, classificati come 2M. È disponibile un'ampia gamma di modelli

## Slide 8
Finiture colorate4, 5,7 Questa è soltanto una selezione degli effetti cromatici ottenibili con acciaio inossidabile colorato elettroliticamente

## Slide 9
Modelli incisi4,5,7
Processi serigrafici e fotosensibili sono stati sviluppati per trasferire qualsiasi modello sull'acciaio inossidabile, la cui superficie viene quindi incisa all'acido per evidenziare il modello. L'incisione all'acido è un processo che rimuove una piccola quantità di materiale superficiale. Le superfici incise hanno un aspetto opaco e leggermente grossolano che contrasta bene con le superfici lucidate o non incise satinate. Il colore elettrochimico può essere applicato alle superfici incise prima o dopo l'incisione.

## Slide 10: Finiture brevettate 4,5 Molte finiture specifiche e brevettate sono disponibili presso aziende specializzate Di seguito alcuni esempi

## Slide 11: Lucidatura elettrolitica 6
Produce superfici riflettenti brillanti che presentano
Ottima resistenza alla corrosione per qualsiasi grado
Disinfezione e pulibilità più facili
Eliminazione più facile dei graffiti
Tuttavia
Irregolarità superficiali sono più visibili
Così come graffi e rigature meccaniche

## Slide 12: Pallinatura 8 L'aspetto può essere alterato da diversi materiali di sabbiatura, ad es. granuli di vetro (sopra) o vetro macinato (sotto)

## Slide 13: N.B.:
Esistono molti gradi diversi di acciaio inossidabile, che offrono soluzioni per un'ampia gamma di problemi di progettazione, dalla resistenza alla corrosione persino negli ambienti più aggressivi fino a requisiti di resistenza elevati; e dalla facilità di formatura alla facilità di saldatura. Analogamente, gli acciai inossidabili offrono un'ampia gamma di finiture superficiali che possono aiutare l'architetto a ottenere l'aspetto estetico desiderato. Le finiture superficiali prevedono un'ampia gamma di possibilità: da modelli opachi con lucidatura dolce a modelli strutturati, colori fino a finiture a specchio altamente lucidate. Il progettista ha quindi a disposizione un'ampia gamma di opzioni.
Occorre prestare attenzione quando si usano le finiture superficiali lucide per garantire che non creino involontariamente problemi di riflettività del calore o di abbagliamento. In fase di progettazione, una particolare attenzione deve essere dedicate alle facciate degli edifici esposte al sole e alle aree concave.

## Slide 14: Gli architetti usano quotidianamente un campionario di finiture superficiali disponibili sugli acciai inossidabili 7
Nel capitolo 2 troverete alcuni esempi di edifici per i quali la finitura superficiale è essenziale per l'aspetto estetico

## Slide 15: 2 - Finiture tridimensionali 9
ossia caratteristiche tridimensionali più profonde rispetto ai modelli ottenuti con goffratura, punzonatura, taglio, profilatura….
solitamente eseguite su macchine computerizzate

## Slide 16: Modelli goffrati 9

## Slide 17: Forme irregolari9 (simili agli effetti creati da superfici liquide)

## Slide 18: Lamiera forata 9

## Slide 19: Pannelli di vetro semi-trasparenti con lamiera forata 10

## Slide 20: Reti stirate

## Slide 21: Combinazione di tecniche 11
Stockholm Waterfront Building: soffitto in acciaio inossidabile in lamiera perforata e colorata che riproduce l'immagine del ghiaccio che si scioglie in basso a destra

## Slide 22: 3 - Tele in tessuto metallico

## Slide 23: Standard 12-14
È disponibile un ampio set di forme di tessuto metallico e di modelli, con possibilità di adattare
rigidità
area aperta
diffusione della luce
trasparenza acustica
colore
ecc....

## Slide 24: Esempi di decorazione con tele in acciaio inossidabile

## Slide 25: Decorazione esterna con tela d'acciaio inossidabile
La tela d'acciaio inossidabile è ampiamente utilizzata per le decorazioni. Permette di ottenere effetti speciali come luci (con LED) come mostrato (sede centrale Swarovski Building)

## Slide 26: Acciaio inossidabile intrecciato con LED 13

## Slide 27: 4 - Riferimenti e fonti
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Finishes02_IT.pdf
http://www.ssina.com/download_a_file/special_finishes.pdf
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=47
www.uginox.com/sites/default/files/public/Triptyque%20Lusignan_web.pdf
http://www.poligrat.de/home/
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Electropolishing_IT.pdf
http://www.legrand-sgm.fr/
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/3D_Finishes_IT.pdf
https://cambridgearchitectural.com/projects/ft-lauderdale-hollywood-international-airport-rental-car-center
https://www.exyd.com/waterfront-building.html
http://cambridgearchitectural.com
https://gkd.de/architekturgewebe/
http://www.diedrahtweber-architektur.com/de/anwendungen-architekturgewebe/medienfassade/
http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/RoughnessMeasurement_EN.pdf

## Slide 28: Grazie