## Slide 1: Apresentação de apoio para docentes de Arquitetura / Engenharia Civil
Capítulo 05: Resistência à Corrosão dos Aços Inoxidáveis

## Slide 2: Conteúdo
A maioria dos materiais se deteriora com o tempo
Por que o aço inoxidável é resistente à corrosão?
Tipos de corrosão dos aços inoxidáveis
Como selecionar o tipo de aço inoxidável certo com a resistência à corrosão adequada
  Aplicações estruturais
  Outras aplicações
Referências

## Slide 3: 1. A maioria dos materiais se deteriora com o Tempo

## Slide 4: A maioria dos materiais se deteriora com o tempo
Material | Madeira | Aço | Concreto
Tipos de deterioração | Fungos Insetos Sol + chuva | Ferrugem | Trincas/ Desprendimento
Ações de atenuação | Tratamentos químicos Pintura / Verniz | Galvanização Pintura | Vergalhões resistentes à corrosão

## Slide 5
Material | Pedra | Vidro | Polímeros
Tipos de deterioração | Desgaste Danos por Poluição | Quebra | Torna-se frágil sob luz UV
Ações de atenuação | Geralmente nenhuma | Vidro temperado | Tipos de polímeros aprimorados
A maioria dos materiais deteriora com o tempo

## Slide 6
Material | Alumínio* | Cobre | Aço Inoxidável
Tipo de deterioração | Presença de pontos de corrosão com o tempo, possível corrosão galvânica | Forma uma pátina verde com o tempo | Sem deterioração
Ações de atenuação | A corrosão galvânica pode ser evitada | Nenhuma | Nenhuma é necessária
* O alumínio forma um óxido protetor fino como o aço inoxidável, mas com uma resistência à corrosão muito menor |  |  | 
A maioria dos materiais deteriora com o tempo

## Slide 7: Corrosão no Concreto (problemas de corrosão não estão limitados a superfícies externas!)
O aço inoxidável proporciona tanto resistência mecânica quanto resistência à corrosão no interior do concreto, proporcionando uma longa vida util sem manutenção da estrutura.
A corrosão no aço carbono sem proteção ocorre mesmo dentro de estruturas de concreto armado, visto que os cloretos presentes no ambiente (marinho / degelo) difundem através do concreto.
Os produtos de corrosão (oxidação) têm um volume maior do que o metal e criam tensões internas fazendo com que a cobertura de concreto se desfaça.
Mitigar a corrosão das barras de aço do concreto é uma necessidade.
Várias técnicas são utilizadas: cobertura de concreto mais espessa; proteção catódica; membranas, revestimento epóxi… e aço inoxidável no lugar do aço carbono.

## Slide 8: 2. Por que o aço inoxidável é resistente à corrosão?

## Slide 9: Camada Passiva vs. Revestimentos
PELÍCULA PASSIVA em AÇO INOXIDÁVEL :
Oxi-hidróxidos de Fe e Cr
2-3 nm de espessura
(0,002-0,003 µm)
Transparente
Aderente
Auto reparação
AÇO COMUM
Revestimento
Revestimento superior
Primer
REVESTIMENTOS MULTICAMADAS
Tipicamente
20-200 µm de espessura
Pode descolar
Não se auto repara
Oxigênio

## Slide 10: Danos à camada protetora
Camada passiva
Aço inoxidável
Auto reparação
Revestimento Multicamadas
Aço Comum
Produtos de corrosão

## Slide 11: 3. Tipos de corrosão dos aços inoxidáveis

## Slide 12: Efeito do teor de Cromo na resistência à corrosão atmosférica (corrosão uniforme)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
% Cromo
0,025
0,050
0,075
0,100
0,125
0,150
0,175
0,200
mmpy
Taxa de corrosão
Aços Inoxidáveis com % Cr > 10,5
Aço carbono

## Slide 13: Quando o tipo de aço inoxidável não foi corretamente selecionado, pode ocorrer corrosão
… nenhum material é perfeito!
Pensa que é como selecionar o veículo correto para o uso previsto.

## Slide 14: Tipos de corrosão em aços inoxidáveis
Uniforme
Pite
Intersticial
Galvânico
Intergranular
Fragilização por corrosão sob tensão
Veja Referência 1

## Slide 15: a) O que é corrosão uniforme?
Quando o filme passivo é destruído pelo ambiente agressivo, toda a superfície corrói uniformemente e a perda de metal pode ser expressa em µm / ano.
Isso é típico dos aços carbono sem proteção.
Isso não ocorre nos aços inoxidáveis na indústria da construção, já que as condições de corrosão nunca são tão agressivas (normalmente seria necessário a imersão em ácidos para isso ocorrer).

## Slide 16: b) O que é corrosão por pite1,2,3,7?
A corrosão por pite, ou pite, é uma forma de corrosão extremamente localizada que leva à geração de pequenos furos no metal.
Esta imagem mostra a corrosão por pite do aço inoxidável EN1.4310 (AISI 301) como resultado de uma resistência à corrosão insuficiente em um ambiente clorado muito agressivo.

## Slide 17: Mecanismos de corrosão por pite
Se inicia em irregularidades superficiais muito pequenas ou em inclusões não metálicas
Se propaga porque as reações eletroquímicas na cavidade não são afetadas pela re-passivação

## Slide 18: O pite pode ser reproduzido em uma célula eletroquímica4
A corrosão envolve a dissolução do metal, isto é, um processo eletroquímico com:
  reações eletroquímicas na superfície do metal e
  uma corrente entre o metal de corrosão (anodo) e uma parte catódica
Esses processos podem ser simulados em uma célula eletroquímica, um dispositivo que permite o estudo dos processos de corrosão
Célula Eletroquímica
Epit
Curva de polarização

## Slide 19: Principais fatores que influenciam a corrosão por pite1 (o potencial de pite Epit é geralmente usado como critério para o pite)
Temperatura
Aumentar a temperatura reduz drasticamente a resistência à corrosão por pite.

## Slide 20: Principais fatores que influenciam a corrosão por pite5 (o potencial de pite Epit é geralmente usado como critério para o pite)
2. Concentração de cloreto
A resistência ao pite diminui à medida que aumenta a concentração de Cl- (o logaritmo da concentração de Cl-)
Notes: http://corrosion.kaist.ac.kr/download/2008-1/chap11.pdf
Ugitech: private communication

## Slide 21: Principais fatores que influenciam a corrosão por pite1 (o potencial de pite Epit é geralmente usado como critério para o pite)
2. Análise do aço inoxidável
A resistência ao pite aumenta fortemente com o teor de alguns elementos de liga: N, Mo, Cr
O papel dos elementos de liga é descrito pelo PREN (Número Equivalente de Resistência ao Pite)

## Slide 22: Número Equivalente de Resistência ao Pite (PREN)6
Mediante o cálculo do PREN é possível comparar a resistência do aço inoxidável contra a corrosão por pite. Quanto maior o número, melhor a resistência.
Obviamente o PREN por si só não pode ser usado para prever se um determinado tipo em particular será adequado para uma determinada aplicação
PREN = Cr + 3.3Mo + 16N, onde
Cr = Teor de cromo
Mo = Teor de molibdênio
N = Teor de nitrogênio
EN | AISI | PREN
1.4003 1.4016 | - 430 | 10.5 - 12.5 16.0 - 18.0
1.4301 1.4311 | 304 304LN | 17.5 - 20.8 19.4 – 23.0
1.4401/4 1.4406 | 316/L 316LN | 23.1 – 28.5 25.0 – 30.3
1.4439 1.4539 | 317L - | 31.6 – 38.5 32.2 – 39.9
1.4362 1.4462 1.4410 1.4501 | - - - - | 23.1 – 29.2 30.8 – 38.1 40 40

## Slide 23: PREN de alguns tipos comuns9
Nota: consulte o Apêndice para obter as designações das euro-normas EN
- - - - - - - - - -

## Slide 24: c) O que é corrosão intersticial1?
A corrosão em fresta ou intersticial refere-se à corrosão que ocorre em espaços confinados aos quais o acesso do fluido de trabalho do ambiente é limitado. Esses espaços são geralmente chamados de frestas. Exemplos de frestas são lacunas e áreas de contato entre partes, em juntas ou vedações, dentro de rachaduras e costuras interiores, espaços preenchidos com depósitos e sob camadas de lodo.

## Slide 25: Mecanismo de corrosão intersticial
Inicialmente, não há diferença entre a cavidade e o restante da superfície
As coisas mudam quando o oxigênio se esgota no interior da cavidade
Dentro da fresta ocorre um conjunto de reações eletroquímicas, tendo como resultado o aumento da concentração de Cl-, diminuindo o pH local, ao ponto que a passivação não pode mais ocorrer
Então o metal na fresta sofre corrosão uniforme

## Slide 26: Temperatura Crítica de Resistência ao Pite (CPT) Temperatura Crítica de Corrosão Intersticial (CCT) de vários tipos de austeníticos e duplex8
Nota: Quanto maior a temperatura, melhor a resistência à corrosão
Nota: consulte o Apêndice para obter as designações da euro-norma EN

## Slide 27: Como evitar a corrosão intersticial
Otimizar o projeto :
  Use peças soldadas.
  Projetar recipientes para drenagem completa.
Limpeza para remover os depósitos (sempre que possível)
Selecionar um aço inoxidável com resistência à corrosão adequada (consulte a parte 4 deste capítulo)

## Slide 28: d) O que é corrosão galvânica1? (conhecido como corrosão bimetálica)
Corrosão que pode ocorrer quando dois metais com potenciais galvânicos muito diferentes estão em contato.
O metal mais anódico é atacado
Exemplo na imagem à esquerda: A placa de aço inoxidável foi fixada a um recipiente de aço inoxidável, utilizando parafusos de aço comum - resultando na corrosão galvânica dos parafusos na presença de umidade (= eletrólito)
Veja referência 11

## Slide 29: Mecanismo de corrosão galvânica
Cada metal tem um potencial característico quando imerso em um eletrólito (medido contra um eletrodo de referência.)
Quando 2 metais estão conectados com um líquido condutor (umidade é suficiente):
E os 2 metais têm potenciais muito diferentes
Uma corrente fluirá do mais eletronegativo (ânodo) para o mais eletropositivo (cátodo).
Se a área do ânodo for pequena, levará à dissolução do metal
eletropositivo
eletronegativo
Metal 1
Metal 2
Ânodo
Cátodo
Eletrólito
Fluxo de corrente

## Slide 30: Série galvânica para metais em água do mar.

## Slide 31: Regras básicas sobre como evitar a corrosão galvânica
Evite união de metais diferentes
Quando metais diferentes estão em contato, certifique-se de que o metal menos nobre (ânodo) tem uma área de superfície muito maior do que o metal mais nobre (cátodo).
Exemplos:
  Use fixadores de aço inoxidável para peças de alumínio (e nunca fixadores de alumínio para aço inoxidável)
  Igualmente entre aço inoxidável e aço carbono

## Slide 32: e) O que é Corrosão Intergranular1?
O ataque intergranular é causado pela formação de carbonetos de cromo (Fe, Cr)23C6 no contorno dos grãos, reduzindo o teor de cromo e a estabilidade da camada passiva.
Nas micrografias acima, as amostras de aço inoxidável foram polidas e depois atacadas com um meio fortemente ácido. A rede de linhas pretas corresponde a um forte ataque químico nos contornos dos grãos, que apresentam uma resistência à corrosão muito menor do que os próprios grãos.

## Slide 33: Vista esquemática da redução de Cr nos contornos dos grãos

## Slide 34: Quando ocorre a corrosão Intergranular?
Aços inoxidáveis produzidos adequadamente não são propensos a corrosão intergranular
Pode ocorrer na Zona Afetada pelo Calor de uma solda (de cada lado da solda) quando
  O teor de carbono é alto
  e o aço não é estabilizado (por Ti, Nb, Zr* que “aprisiona” o carbono na matriz, evitando sua precipitação em carbonetos de cromo nos contornos dos grãos)
* É por isso que existem classes contendo Ti e / ou Nb e / ou Zr, classes qualificadas como “estabilizadas”
Ataque em linha
Deterioração da Solda
Para mais informações sobre soldagem e outros métodos de união, consulte o Módulo 09

## Slide 35: Como evitar a corrosão intergranular
Utilize aços inoxidáveis com baixo teor de carbono, abaixo de 0,03% para os austeníticos
Ou utilize os aços ferríticos e austenítico estabilizados
Ou para os austeníticos, realizar um tratamento de recozimento por dissolução (a 1050 ° C todos os carbonetos são dissolvidos) seguido por resfriamento. (No entanto, isso geralmente é impraticável).

## Slide 36: f) O que é a fragilização por corrosão sob tensão1 (SCC)?
Fragilização súbita e falha de um componente sem deformação.
Isso pode ocorrer quando
  A peça está sob tensão (por uma carga aplicada ou por uma tensão residual)
  O meio ambiente é agressivo (alto nível de cloreto, temperatura acima de 50°C)
  O aço inoxidável não é suficientemente resistente a corrosão sob tensão SCC
Os aços inoxidáveis ferríticos e duplex (isto é, austeníticos-ferríticos) são imunes a corrosão sob tensão SCC
Meio Ambiente
Tensão
Material Suscetível

## Slide 37: Mecanismo da fragilização por corrosão sob tensão (SCC)
A ação combinada das condições ambientais (cloretos / temperatura elevada) e tensão - seja aplicada, residual ou ambas, desenvolvem a seguinte sequência de eventos :
  Ocorre o Pite
  Trincas começam a partir do local de início do pite
  As trincas se propagam através do metal em um modo transgranular ou intergranular.
  Ocorrem falhas
Nota: consulte o Apêndice para obter as designações da euronormaEN

## Slide 38: Evitando a SCC – duas escolhas
Trincas por corrosão sob tensão induzida por cloreto em aços inoxidáveis austeníticos padrão, a saber 1.4301 / 304 ou 1.4401 / 316
Selecione as classes duplex, com preços mais estáveis (menos níquel)
Selecione aços inoxidáveis austeníticos com maior teor de Ni e Mo (maior resistência à corrosão)
+Ni
+Mo
1.4539
1.4547 (6Mo)
+Cr
1.4462
1.4410
1.4501
Os aços inoxidáveis ferríticos e duplex são imunes à corrosão sob tensão (porque a fase ferrita não é sensível a esse tipo de corrosão, como a austenita).
Para mais informações sobre estes tipos de aço inoxidável, por favor, vá para o Módulo 04

## Slide 39: 4. Como selecionar o aço inoxidável certo para uma adequada resistência à corrosão
Duas situações diferentes :
Aplicações estruturais
Outras aplicações

## Slide 40: 4 - 1 Aplicações Estruturais
O Eurocódigo 1-4 fornece um procedimento para selecionar o tipo apropriado de aço inoxidável para o ambiente de serviço dos elementos estruturais. (Por favor, note que no presente momento - ou seja, nov 2014 - as recomendações do Grupo de Evolução da EN 1993-1-4 ainda não são obrigatórias)
Este procedimento é apresentado nos próximos slides
É aplicável para:
Elementos que suportam carga
Uso exterior
Ambientes sem imersão frequente na água do mar
pH entre 4 e 10
Nenhuma exposição à corrente de fluxo de processos químicos

## Slide 41: Como funciona o procedimento
O ambiente é avaliado por um Fator de Resistência à Corrosão (CRF) composto por 3 componentes (CRF = F1 + F2 + F3) onde
  F1 classifica o risco de exposição a cloretos de água salgada ou sais de degelo
  F2 avalia o risco de exposição ao dióxido de enxofre
  F3 avalia o regime de limpeza ou a exposição à lavagem pela chuva
Uma tabela de correspondência indica para um determinado CRF a classe CRC correspondente
Os tipos de aço inoxidável são colocados em Classes de Resistência à Corrosão (CRC) I a V de acordo com o valor CRF
As tabelas são mostradas nos próximos 4 slides

## Slide 42
F1 Risco de exposição ao CI (água salgada ou sais de degelo) |  | 
Nota: M é a distância do mar e S é a distância das estradas com sais de degelo |  | 
1 | Ambiente controlado | 
0 | Baixo risco de exposição | M > 10 km ou S > 0.1 km
-3 | Médio risco de exposição | 1 km < M ≤ 10 km ou 0.01 km < S ≤ 0.1 km
-7 | Alto risco de exposição | 0.25 km < M ≤ 1 km ou S ≤ 0.01 km
-10 | Muito alto risco de exposição Túneis rodoviários onde o sal de degelo é usado ou onde os veículos podem levar sais de degelo para dentro do túnel | 
-10 | Muito alto risco de exposição Costa do Mar do Norte da Alemanha Todas as áreas costeiras do Báltico | M ≤ 0.25 km
-15 | Muito alto risco de exposição | M ≤ 0.25 km
 | Costa Atlântica de Portugal, Espanha e França Litoral do Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, sul da Suécia Todas as outras áreas costeiras do Reino Unido, Noruega, Dinamarca e Irlanda Costa mediterrânea | 

## Slide 43
F2 Risco de exposição ao dióxido de enxofre |  | 
Nota: para os ambientes costeiros europeus, o valor do dióxido de enxofre é geralmente baixo. Para ambientes internos, o valor do dióxido de enxofre é baixo ou médio. A classificação alta é incomum e está associada a locais industriais particularmente pesados ou a ambientes específicos, como túneis rodoviários. A deposição de dióxido de enxofre pode ser avaliada de acordo com o método da ISO 9225. |  | 
0 | Baixo risco de exposição | (<10 µg/m³ deposição média)
-5 | Médio risco de exposição | (10 – 90 µg/m³ deposição média)
-10 | Alto risco de exposição | (90 – 250 µg/m³ deposição média)
F3 Regime de limpeza ou exposição à lavagem pela chuva (se F1 + F2 = 0, então F3 = 0) |  | 
0 | Totalmente exposto à lavagem pela chuva | 
-2 | Regime de limpeza especificado | 
-7 | Nenhuma lavagem pela chuva ou nenhuma limpeza especificada | 

## Slide 44: Tabela de correspondência
Tabela A.2: Determinação da Classe de Resistência à Corrosão CRC | 
Fator de Resistência à Corrosão (CRF) | Classe de Resistência à Corrosão (CRC)
CRF = 1 | I
0 ≥ CRF > -7 | II
-7 ≥ CRF > -15 | III
-15 ≥ CRF ≥ -20 | IV
CRF < -20 | V

## Slide 45: Classes de resistência à corrosão de aços inoxidáveis
Tabela A.3: Tipos em cada Classe de Resistência à Corrosão CRC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Classe de resistência à corrosão CRC |  |  |  |  |  |  | 
I |  | II |  | III |  | IV |  |  | V
1.4003 |  | 1.4301 |  | 1.4401 |  | 1.4439 |  |  | 1.4565
1.4016 |  | 1.4307 |  | 1.4404 |  | 1.4539 |  |  | 1.4529
1.4512 |  | 1.4311 |  | 1.4435 |  | 1.4462 |  |  | 1.4547
 |  | 1.4541 |  | 1.4571 |  |  |  |  | 1.4410
 |  | 1.4318 |  | 1.4429 |  |  |  |  | 1.4501
 |  | 1.4306 |  | 1.4432 |  |  |  |  | 1.4507
 |  | 1.4567 |  | 1.4578 |  |  |  |  | 
 |  | 1.4482 |  | 1.4662 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1.4362 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1.4062 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1.4162 |  |  |  |  | 
 | Ferríticos |  |  |  | Austeníticos padrão |  |  | Mo Austenítcos | 
 | Lean Duplex |  |  |  | Super Austeníticos |  |  | Duplex/super duplex | 
Notas: | Por favor, consulte o apêndice para designações das euronormas EN Este método não se aplica a piscinas |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 46: 4 -2 Outras aplicações
Não há regulações específicas aplicáveis
A seleção do tipo deve ser adequada para o desempenho esperado
Três maneiras de fazer isso :
  Pergunte a um especialista
  Obtenha ajuda de associações de desenvolvimento de aço inoxidável
  Descubra casos de sucesso em ambientes semelhantes (geralmente disponíveis)

## Slide 47: Guia de Seleção de Tipos de Aço para a Arquitetura10
Cuidado: NÃO aplicável quando
Aparência não importa
Integridade estrutural é a principal preocupação (Então vá para 4 - 1)

## Slide 48: Como funciona o procedimento
Uma pontuação de avaliação deve ser calculada
Para cada pontuação, é fornecida uma lista de tipos recomendados de aço inoxidável
Critérios utilizados na pontuação da avaliação (ver os próximos slides):
Poluição ambiental
Exposição costeira ou exposição a sais de degelo
Padrão climático local
Considerações de design
Cronograma de manutenção

## Slide 49: Poluição ambiental
Points | 
 | Rural
0 | Muito baixa ou nenhuma poluição
 | Poluição urbana (indústria leve, exaustão automotiva)
0 | Baixa
2 | Moderada
3 | Alta *
 | Poluição industrial (gases agressivos, óxidos de ferro, produtos químicos, etc.)
3 | Baixa ou moderada
4 | Alta *
* Potencialmente, um local altamente corrosivo. Peça a um especialista em aço inoxidável que avalie o local. | 

## Slide 50: A) Exposição costeira
Pontos | 
 | Exposição Costeira ou ao Sal Marinho
1 | Baixo [>1.6 a 16 km (1 a 10 milhas) da água do mar] **
3 | Moderato [30m a 1.6 km (100 pés a 1 milha) da água do mar]
4 | Alta [<30m (100 pés) da água do mar]
5 | Marinha (névoa marinha ou borrifadas ocasionais) *
8 | Marinha Severa (borrifadas contínuas) *
10 | Marinha Severa (Imersão contínua) *
* Potencialmente, um local altamente corrosivo. Peça a um especialista em corrosão em aço inoxidável que avalie o local. ** Este intervalo mostra até que ponto os cloretos são normalmente encontrados de grandes massas de água salgada. Alguns locais desse tipo são expostos a cloretos, mas outros não são. | 

## Slide 51: B) Exposição a sais de degelo
Pontos | 
 | Exposição a sais de degelo (Distância da estrada ou solo)
0 | Nenhum sal foi detectado em uma amostra do local e nenhuma alteração nas condições de exposição é esperada.
0 | Os níveis de tráfego e de vento nas estradas próximas são baixos para transportar cloretos para o local e nenhum sal de degelo é usado nas calçadas
1 | Muito baixa exposição ao sal [≥10 m a 1 km (33 a 3,280 pés) ou 3 a 60 andares de altura] **
2 | Baixa exposição ao sal [< 10 a 500 m (33 a 1600 pés) ou 2 a 34 andares]**
3 | Moderada Eexposição ao sal [< 3 a 100 m (10 a 328 pés) ou 1 a 22 andares] **
4 | Alta exposição ao sal [<2 a 50 m (6.5 a 164 pés) ou 1 a 3 andares] * **
* Potencialmente, um local altamente corrosivo. Peça a um especialista em corrosão em aço inoxidável que avalie o local. ** Este intervalo mostra até que ponto esta concentração de cloreto foi encontrada em pequenas estradas rurais e de tráfego intenso. Comprove as concentrações de cloreto na superfície. | 
Nota: se tanto a exposição costeira quanto os sais de degelo estiverem presentes, por favor consulte um especialista | 

## Slide 52: Padrão climático local
Pontos | 
-1 | Temperatura ou climas frios, chuva forte regular
-1 | Climas quente ou frio com umidade típica abaixo de 50%
0 | Temperatura ou clima frio, chuva forte ocasional
0 | Tropical ou subtropical, úmido, chuvas fortes regular ou sazonal
1 | Alta temperatura, chuva pouco frequente, umidade acima de 50%
1 | Chuva regular muito leve ou neblina frequente
2 | Quente, umidade acima de 50%, muito pouca ou nenhuma chuva***
*** Se também houver exposição ao sal ou poluição, peça a um especialista em corrosão em aço inoxidável que avalie o local. | 

## Slide 53: Considerações de projeto
Pontos | 
0 | Bem exposto para facilitar a limpeza pela chuva
0 | Superfícies verticais com o acabamento lixado no sentido vertical ou sem acabamento
-2 | Acabamento superficial é decapado, eletropolido ou rugoso ≤ Ra 0.3 µm (12µin)
-1 | Rugosidade superficial Ra 0.3 µm (12µin) < X ≤ Ra 0.5 µm (20µin)
1 | Rugosidade superficial Ra 0.5 µm (20µin) < X ≤ Ra 1 µm (40µin)
2 | Rugosidade superficial > Ra 1 µm (40µin)
1 | Local coberto ou frestas não seladas***
1 | Superfícies horizontais
1 | Acabamento lixado com grãos na direção horizontal
*** Se também houver exposição ao sal ou poluição, peça a um especialista em corrosão em aço inoxidável que avalie o local. | 
Sobre Ra: http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/RoughnessMeasurement_EN.pdf
Esta tabela mostra que a resistência a corrosão também depende do acabamento superficial. Para mais informacões sobre os acabamentos disponíveis, vá ao Módulo 08

## Slide 54: Cronograma de manutenção
Pontos | 
0 | Não lavado
-1 | Lavado pelo menos naturalmente
-2 | Lavado quatro ou mais vezes por ano
-3 | Lavado pelo menos mensalmente

## Slide 55: Sistema de pontuação de seleção de aço inoxidável
Total de pontos | Seleção do Aço Inoxidável
0 a 2 | O tipo 304 / 304L é geralmente a alternativa mais econômica
3 | Tipo 316 / 316L ou 444 é geralmente a alternativa mais econômica
4 | Tipo 317L ou um aço inoxidável mais resistente à corrosão é sugerido
≥ 5 | Um tipo de aço inoxidável mais resistente como 4462, 317LMN, 904L, super duplex, super-ferrítico ou um 6% de molibdênio super austenítico pode ser necessário.
Nota: consulte o apêndice para designações da euronorma EN | 
Da correta seleção do tipo de aço inoxidável dependerá a durabilidade, necessidade de manutenção, vida útil com baixo custo do ciclo de vida e excelente sustentabilidade.
Mais informações sobre sustentabilidade no Módulo 11

## Slide 56: Conclusão
A seleção adequada do tipo correto de aço inoxidável para a aplicação e o meio ambiente, merece atenção.
Quando isso é feito, o aço inoxidável proporcionará vida útil ilimitada sem manutenção.
No Módulo 2 se encontra uma grande variedade de aplicações de sucesso do aço inoxidável e no Módulo 1 a arte atemporal no mundo todo!

## Slide 57: 5. Referências
Um excelente curso sobre corrosão. Por favor veja os capítulos 7 (corrosão galvânica), 8 (corrosão intergranular), 11 (corrosão intersticial) 12 (pites) 14 (corrosão sob tensão) e 15 (corrosão sob tensão nos aços inoxidáveis) http://corrosion.kaist.ac.kr/download/2008-1/chap11.pdf
Noções básicas sobre corrosão da NACE http://corrosion-doctors.org/Corrosion-History/Course.htm#Scope
Curso online sobre corrosão http://www.corrosionclinic.com/corrosion_online_lectures/ME303L10.HTM#top
Informação sobre ensaios eletroquimicos http://mee-inc.com/esca.html
Ugitech: Comunicacão privada
BSSA (British Stainless Steel Association) sitio web ” Cálculo do Número equivalente de corrosão por pite (PREN)” http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=111
Sobre corrosão por pite https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/45442/FrankelG_JournalElectrochemicalSociety_1998_v145n6_p2186-2198.pdf?sequence=1
http://www.imoa.info/download_files/stainless-steel/Duplex_Stainless_Steel_3rd_Edition.pdf
http://www.imoa.info/molybdenum_uses/moly_grade_stainless_steels/steel_grades.php
http://www.imoa.info/download_files/stainless-steel/IMOA_Houska-Selecting_Stainless_Steel_for_Optimum_Perormance.pdf
http://www.aiadetroit.com/~aiadetro/images/stories/demo/rokbox/BECPDF/2011_aia_deicing_detroit.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=668
http://www.stainless-steel-world.net/pdf/SSW_0812_duplex.pdf
http://www.outokumpu.com/en/stainless-steel/grades/duplex/Pages/default.aspx
http://www.aperam.com/uploads/stainlesseurope/TechnicalPublications/Duplex_Maastricht_EN-22p-7064Ko.pdf
a) Composição química de produtos planos de aço inoxidável para aplicações gerais na EN 10088-2: http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=44; b) Composição química de produtos longos de aço inoxidável para aplicações gerais na EN 10088-3: http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=46

## Slide 58: Appendix: Designações17
Nota: Esta é uma tabela simplificada. Para classes especiais, por favor veja a referência 17.

## Slide 59: Obrigado